湖南卓泰防水工程有限公司

屋面防水维修施工方案

一：工程概况：

屋面漏水情况分析，经过气候及温差的影响屋面使用的卷材防水层出现龟裂，收缩、腐烂等现象；屋面水泥部分破裂，导致屋面渗漏水严重，室内屋顶漏水。

二：渗水原因分析：

1：屋面渗水原因

屋面水泥部分破裂，防水卷材已经老化因温差变化及雨水的酸碱性使其寿命降低，导致屋面室内渗水严重。

1：敲开屋面，敲到楼板位置

2：清理垃圾，应将尘土、杂物彻底清扫干净，表面无积水

3：堵漏，基层必须坚固，无松动、起砂等缺陷

4：刷油膏，每个地方都要刷到位，将油膏涂刷在已处理好的基层表面，并且要涂刷均匀，不得漏刷或露底，细部附加处理：对于转角处、阴阳角部位、穿出构件以及其它细部节点均应做附加增强处理

5：铺卷材，不得有空鼓和卷材破坏的情况出现，搭接处应叠加10公分，将起始端卷材粘牢后，持火焰喷灯对着待铺的整卷卷材，使喷灯距卷材及基层加热处0.2～0.3m施行往复移动烘烤(不得将火焰停留在一处直火烧烤时间过长，否则易产生胎基外露或胎体与改性沥青基料瞬间分离)，应加热均匀，不得过分加热或烧穿卷材。至卷材底面胶层呈黑色光泽并拌有微泡（不得出现大量气泡），及时推滚卷材进行粘铺，后随一人施行排气压实工序，搭接缝及收头的卷材必须均匀、全面地烘烤，必须保证搭接处卷材间的沥青密实熔合

6：做保护层，上面铺一层沙子使卷材不受到破坏，要铺均匀，不得露卷材

7：回填，把敲开后的石头回填进去，回填时应小心，不得破坏卷材

8：做保温层， 基层清理→管根堵孔、固定→铺设聚苯板，穿过屋面和墙面等结构层的管根部，应用豆石混凝土（内掺3%微膨胀剂）填塞密实，将管根固定，保温板应紧靠在基层表面上，并应用干硬水泥砂浆铺平垫稳。铺贴时应设置控制线，以保证其平整度;坡屋面要求用聚合物砂浆贴严、粘牢，保温层的铺设应紧贴基层，铺平垫稳，拼缝严密，找坡正确

9：保温层施工完成后，及时铺抹找平层，以减少受潮和进水

10：回填找平后再在屋面做一层防水

湖南卓泰防水工程有限公司

技术总监：张友

联系电话：13875934863